Cementobetonový kryt

- Něco málo z historie betonových vozovek – svět, ČR

  - Historie betonových vozovek sahá až do první poloviny 20. století, kdy byly první betonové vozovky vybudovány v USA. V té době byly betonové vozovky poměrně novou technologií a byly významným krokem vpřed oproti tehdy běžným cestovním povrchům, jako jsou kamenné krytiny, štěrkové cesty a cesty z dlažebních kostek.

  - V roce 1936 byla postavena první betonová vozovka v ČR na trase Praha - Brno. V roce 1950 byla postavena další betonová vozovka na trase Praha - Plzeň a v následujících letech se postupně stavěly další betonové vozovky po celé ČR.

  - V 60. a 70.letech byly betonové vozovky přední technologií v Evropě. Beton byl pokládán v jedné vrstvě tloušťky 24 cm, spáry se prováděly jako úzké řezané, bez trnů a kotev. CB kryt se až na malé výjimky pokládal na asfaltovou mezivrstvu tl. 4 cm, pod kterou byla podkladní vrstva ze stabilizace cementem tl. 24 cm. Spáry řezány jako úzké, tl. 3 mm. Ty zůstávaly bez jakéhokoliv utěsnění po dobu provozu 20 i více let. Tato technologie výstavby CB krytů se využívala v ČR až do roku 1993.

  - Od roku 1995 byla zahájena výstavba CB krytů technologií dvouvrstvé betonáže (mokrá do mokré) s vkládáním trnů a kotev do spár a s pečlivým utěsňováním spár proti vnikání vody a solanky

  - V 70. a 80.letech zásadně vzrostl podíl asfaltových vozovek, které se v té době staly levnější, komfortnější a tišší alternativou betonových vozovek

  - Dnes nají obě technologie podobné parametry, ale také své výhody a nevýhody, které by měl investor, projektant na základě vstupních požadavků zvážit a vyhodnotit pro výběr vhodné technologie.

Metodický pokyn MD

- Hlavním kritériem je třída dopravního zatížení (plánovaný počet těžkých nákladních vozidel – TNV)

- Při TNVk mezi 3500 až 7500 je prostor pro soutěž mezi oběma technologiemi

- Při TNVk vyšším než 7500 má být dle následujícího obrázku za normálních oékolností vybrána vozovka s CB krytem

TNVk je průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel (TNV) pro všechny jízdní pruhy v návrhovém období. Dle ČN 73 6114 a TP 170 odpovídá třída dopravního zatížení S více než 7500 TNVk; I = 3501-7500 a II = 1501-3500 TNVk

Hlavní výhody CB krytu :

- Delší životnost bez nutnosti oprav

- Odolnost vůči opotřebení a poškození od dopravy

- Nižší náklady na provoz a údržbu

- Menší počet uzavírek po dobu životnosti krytu

- Zaručení dobrých protismykových vlastností

- Větší bezpečnost jízdy (především za deště – nejsou vytvořeny koleje jako na většině vozovek s AB krytem)

- Světlý povrch – lepší viditelnost

- Nižší spotřeba paliva

Hlavní nevýhody CB krytu :

- Složitější technologie oprav

- Delší doba trvání oprav

- Hlučnost (závisí na použité textuře povrchu)

- Schůdky na spárách (nejsou v případě nově používaných kotvených spár)

Porovnání celkových ročních nákladů u vozovek s AB a CB krytem

Porovnání AB a CBK – valivý odpor

Porovnání AB a CBK v rámci životního cyklu

- Možnosti využití technologie CBK pro zatížené typy ploch, komunikací

  - Letištní vozovky jak odstavné plochy - aprony tak TWY a RWY

  - Dálnice, rychlostní komunikace

  - Parkoviště a logistické areály

  - Mimořádně zatížené komunikace

  - Tramvajové pásy

  - Cyklostezky, kolejové polní cesty

  - Autobusové zastávky, brzdné zóny křižovatek

  - Okružní křižovatky

- Základní návrhové parametry CBK

  - Tloušťka – výpočtem z návrhového zatížení, z katalogu vozovek, na našich dálnicích běžná tloušťka 27-28 cm, na letištích 36-40 cm

  - Rozměr desek max.25 resp.30 násobek tl.desky, ideálně čtvercové, poměr stran do 1:1,5 (2) jinak vyztužení, nejčastěji příčné spáry po 5-ti metrech, max.6m poměr stran

  - Spárořez dle PD

    - řezy smršťovacích(kontrakčních) spár – hloubka 0,35-0,4 tl.desky š.4mm (podélná spára 0,4-0,45)

    - komůrka těsnění – pryžový profil, asf.zálivka za horky, studené zálivky, silikon

    - dilatace dle PD, na modernizaci po 500-700m, 20mm pružná vložka, těsnění

- Vyztužení spár – podle směru pojezdu kluzné trny, kotvy

  - KT kluzné trny - hladká ocel délky 500mm, průměr 25mm, zpravidla po 250mm, po celém povrchu poplastovaná – umožňuje posun desek ve vodorovném směru, zabraňuje výškovým pohybům mezi deskami, uložení v ½ tl.desky

  - Kotvy – žebrovaná výztuž délky 800mm, průměr 20mm, zpravidla po 1-1,5m, uprostřed 200mm poplastovaná – ochrana proti korozi. Zabraňuje vzájemnému pohybu desek ve všech směrech, uložení ve spodní 1/3 tl.desky

- Beton CB I

  - C30/37 XF4

  - Odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům (chloridům) – max.100g odpad po 100 cyklech zmrazování a rozmrazování v solném roztoku

  - Dle normy CEM I 42,5, nově CEM II A-S, B-S 32,5 resp. 42,5

  - Kamenivo – PSV, alkalicita, tvarový index

  - Konzistence S 0, neměří se sednutí kuželu, ale stupeň zhutnitelnosti (krabice)

  - Procento provzdušnění – spodní beton min.3,5%, horní beton 4,5%

- Technologie pokládky

  - Jednovrstvá – poloha kluzných trnů a kotev zajištěna pomocnou výztuží, beton jedna receptura

  - Dvouvrstvá

    - umožňuje osazení kluzných trnů a kotev z úrovně spodního betonu, což významně snižuje pracnost

    - umožňuje použití rozdílných receptur pro spodní a horní beton

- Typy povrchu

  - Vlečená juta – předchůdce dnešní povrchové úpravy na dálnicích

  - Povrch s obnaženým kamenivem, vymetaný povrch – dnes nejpoužívanější pro dálniční vozovky

  - Grinding – možná alternativa povrchu s obnaženým kamenivem, vyrovná případné nerovnosti, homogenní povrch, nižší hlučnost

  - Striáž – různé typy košťat (ocel, plast), většina ploch – letiště, logistické areály a ostatní plochy

- Příklady realizovaných staveb v ČR, v zahraničí

  - Dálnice

    - Modernizace D1- úseky 5, 9, 14, 16, 21

    - Rekonstrukce D5 – úsek km 100-110 PS, km 124-136 PS

    - Rekonstrukce D2 – km 31-42 LS

    - Rekonstrukce D35 úsek 267-270 PS a úsek km 289-293 LS

    - D48 Frýdek Místek obchvat II.etapa

    - I/68 Třanovice – Nebory

    - M0 Budapest okruh km 12 – 23 LS

  - Letiště, logistické areály

    - Ruzyně RWY 06-24 2800mx60m

    - Rekonstrukce TWY J,H křížení TWYs A, B, D, G

    - Budapest Ferenc Liszt – odstavná plocha 35.000m2

    - Dubrovnik – odstavné plochy Východ a Západ

    - Kontejnerový terminál ČD Lovosice

    - Parkoviště pro NV, VW Bratislava